Hořčíkové anody                     ochrana ohřívačů proti korozi

ZÁVIT  M8, 3/4“, 1“

závit   3/4", 1“

Hořčíkové anody odlévané jsou standartně používány jako ochrana proti korozi v ohřívačích teplé vody. Dodáváme kvalitní odlévané anody následujícího složení

Anody hořčíkové odlévané----AZ63

Chemické složení %

| Alloy | Al | Zn | Mn | Si (max) | Cu (max) | Ni (max) | Fe (max) | Množství příměsí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ63B | 5.30-6.70 | 2.50-3.50 | 0.15-0.70 | 0.10 | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 0.30 |

Anody hořčíkové vytlačované

. dodáváme vytlačované anody o vysokém potenciálu (Mg-Mn tyč) a o nízkém potenciálu (AZ31 tyč). Naše anody je možno použít do všech druhů zásobníkových ohřívačů a akumulačních nádrží

Chemické složení %.

| Alloy | Al | Mn | Zn (max) | Ca (max) | Si (max) | Cu (Max) | Ni (max) | Fe (max) | příměsi. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | each | total |
| AZ31B | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.6-1.4 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | --- | 0.30 |

Anody dodáme dle vašich požadavků na provedení a rozměr

telefon : 575570504,   603 436 680,   Fax575570505

E-mail : suntoc@suntoc.cz

Poštovní adresa :        VTP servis Zlín s.r.o.  Chmelnická 445  761 36  Zlín-Prštné

Czech Republic